| PRUEBA | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | VALORES TÍPICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLOR SAYBOLT | N/A | ASTM D156 | +20 MÍNIMO | +30 |
| DENSIDAD A 25 °C | g/cm3 | ASTM D1298/ ASTM D7042 | 0,815 - 0,875 | 0,863 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C | mm²/s | ASTM D445/ ASTM D7042 | 28,50 - 34,50 | 33,59 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C | mm²/s | ASTM D445/ ASTM D7042 | 290 - 380 | 318,9 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | °C | ASTM D92 | 250 MÍNIMO | 263 |
| PUNTO DE ANILINA, MÉTODO E | °C | ASTM D611 | 118 MÍNIMO | 124,6 |
| COMPOSICIÓN POR TIPO DE CARBONO (%CA, %CN, %CP) | --- | ASTM D2140 | --- | --- |
| PORCENTAJE DE CARBONOS EN ANILLOS AROMÁTICOS (%CA) | % | ASTM D2140 | 1 MÁXIMO | 0 |
| PORCENTAJE DE CARBONOS EN ANILLOS NAFTÉNICOS (%CN) | % | ASTM D2140 | REPORTAR | 54 |
| PORCENTAJE DE CARBONOS EN CADENAS PARAFÍNICAS (%CP) | % | ASTM D2140 | REPORTAR | 66 |
| HUMEDAD POR CREPITACIÓN | NA | MÉTODO INTERNO (91300029) | NEGATIVA | NEGATIVA |
| Notas: La versión vigente del método aplicable corresponderá a la versión emitida proporcionada por el laboratorio. |  |  |  |  |

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

| # Elaboró y Aprobó: | # Investigación y Desarrollo |
| --- | --- |
| # Folio APQP | - |
| # Folio VAP | # - |
| # Código Único de Producto | # 20300046 |
| # Fecha | # 09/10/2026 |
| # Revisión | # 03 |
| # Nombre Cliente |  |
| # Revisión Cliente |  |

EMPRESA:

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA: