| PRUEBA | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | VALORES TÍPICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADO DE VISCOSIDAD ISO DE LUBRICANTE | NA | ASTM D2422 | 46 | 46 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C | mm²/s | ASTM D445 | 41,4 – 50,6 | 45,14 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C | mm²/s | ASTM D445 | REPORTAR | 6,865 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDAD | ADIMENSIONAL | ASTM D2270 | 95 MÍNIMO | 107 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | °C | ASTM D92 | 210 MÍNIMO | 237 |
| PUNTO DE FLUIDEZ | °C | ASTM D97 | -12 MÁXIMO | -30 |
| APARIENCIA VISUAL | NA | NA | CLARO Y BRILLANTE | CLARO Y BRILLANTE |
| COLOR ASTM | NA | ASTM D1500 | REPORTAR | 0,5 |
| NÚMERO ÁCIDO | mgKOH/g | ASTM D974 | REPORTAR | 0,04 |
| CONTENIDO DE AGUA POR KARL FISCHER (COULOMÉTRICO) | mg/kg | ASTM D6304 | 150 MÁXIMO | 10,02 |
| PRUEBA DE HERRUMBRE | --- | --- | --- | --- |
| PROCEDIMIENTO B CON AGUA DE MAR SINTÉTICA 4 H | NA | ASTM D665 | PASA | PASA |
| CORROSIVIDAD AL COBRE (TIRA DE COBRE) 3 H/100 °C | NA | ASTM D130 | 1b MÁXIMO | 1b |
| SEPARABILIDAD DEL AGUA Y DEL ACEITE Y FLUIDOS SINTÉTITICOS 54 °C | ml-ml-ml (min) | ASTM D1401 | 30 MÁXIMO | 40-40-0 (30) |
| FORMACIÓN DE ESPUMA (SECUENCIA I) | ml/ml | ASTM D892 | 50/0 MÁXIMO | 10/0 |
| ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN | --- | --- | --- | --- |
| EN HORAS PARA LLEGAR A UN NÚMERO ÁCIDO DE 2.0 | h | ASTM D943 | 4 500 MÍNIMO | 4 500 |
| ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN, MÉTODO B | min | ASTM D2272 | 500 MÍNIMO | 1 050 |
| DENSIDAD RELATIVA A 15,6 °C/15,6 °C | ADIMENSIONAL | ASTM D1298 | REPORTAR | 0,864 |
| CÓDIGO DE LIMPIEZA | NA | ISO 4406 | 18/16/13 | 18/16/13 |
| Notas: La versión vigente del método aplicable corresponderá a la versión emitida proporcionada por el laboratorio. |  |  |  |  |

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

| # Elaboró y Aprobó: | # Investigación y Desarrollo |
| --- | --- |
| # Folio APQP | - |
| # Folio VAP | # - |
| # Código Único de Producto | # 20500060 |
| # Fecha | # 09/10/2026 |
| # Revisión | # 02 |
| # Nombre Cliente |  |
| # Revisión Cliente |  |

EMPRESA:

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA: