| PRUEBA | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | VALORES TÍPICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C | mm²/s | ASTM D445 / ASTM D7042 | REPORTAR | 176,5 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C | mm²/s | ASTM D445 / ASTM D7042 | 20,00 – 24,00 | 22,12 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDAD | ADIMENSIONAL | ASTM D2270 | 140 MÍNIMO | 150 |
| DENSIDAD A 25 °C | g/cm3 | ASTM D1298 / ASTM D7042 | 0,850 TÍPICO | 0,854 |
| NÚMERO ÁCIDO | mgKOH/g | ASTM D974 | REPORTAR | 0,75 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | °C | ASTM D92 | 210 MÍNIMO | 225 |
| VISCOSIDAD DINÁMICA BROOKFIELD A - 26 °C | mPa*s | ASTM D2983 | 150 000 MÁXIMO | 24 125 |
| APARIENCIA VISUAL | NA | ORGANOLÉPTICO | CLARO Y BRILLANTE | CLARO Y BRILLANTE |
| HUMEDAD POR CREPITACIÓN | NA | MÉTODO INTERNO (91300092) | NEGATIVA | NEGATIVA |
| Notas: La versión vigente del método aplicable corresponderá a la versión emitida proporcionada por el laboratorio. |  |  |  |  |

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

| # Elaboró y Aprobó: | # Investigación y Desarrollo |
| --- | --- |
| # Folio APQP | - |
| # Folio VAP | # VAP2701260048LUB |
| # Código Único de Producto | # 20500124 |
| # Fecha | # 09/10/2026 |
| # Revisión | # 02 |
| # Nombre Cliente |  |
| # Revisión Cliente |  |

EMPRESA:

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA: