| PRUEBA | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | VALORES TÍPICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRADO DE VISCOSIDAD ISO DE LUBRICANTE | NA | ASTM D2422 | 46 | 46 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C | mm2/s | ASTM D445 / D7042 | 41,4 – 50,6 | 45,43 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C | mm2/s | ASTM D445 / D7042 | REPORTAR | 6,945 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDAD | ADIMENSIONAL | ASTM D2270 | 100 MÍNIMO | 108 |
| DENSIDAD A 25 °C | g/cm3 | ASTM D1298 / D7042 | REPORTAR | 0,866 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | °C | ASTM D92 | 200 MÍNIMO | 229 |
| COLOR ASTM | NA | ASTM D1500 | L 2,0 MÁXIMO | 1,0 |
| NÚMERO ÁCIDO | mgKOH/g | ASTM D974 | REPORTAR | 0,68 |
| SEPARABILIDAD AGUA-ACEITE A 54 °C | ml-ml-ml (min) | ASTM D1401 | 30 MÁXIMO1 | 40-40-0 (10) |
| FORMACIÓN DE ESPUMA (SECUENCIA I) | ml/ml | ASTM D892 | 50/0 MÁXIMO | 10/0 |
| HUMEDAD POR CREPITACIÓN | NA | MÉTODO INTERNO (91300029) | NEGATIVA | NEGATIVA |
| Notas: La versión vigente del método aplicable corresponderá a la versión emitida proporcionada por el laboratorio. |  |  |  |  |

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

| # Elaboró y Aprobó: | # Investigación y Desarrollo |
| --- | --- |
| # Folio APQP | - |
| # Folio VAP | # - |
| # Código Único de Producto | # 20500169 |
| # Fecha | # 09/10/2026 |
| # Revisión | # 03 |
| # Nombre Cliente |  |
| # Revisión Cliente |  |

EMPRESA:

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA: