| PRUEBA | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | VALORES TÍPICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARIENCIA VISUAL | NA | ORGANOLÉPTICO | CLARO Y BRILLANTE | CLARO Y BRILLANTE |
| COLOR ASTM | N/A | ASTM D1500 | L 3,5 | L 2,0 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C | mm2/s | ASTM D445/ ASTM D7042 | 13.0 - 17.0 | 15 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C | mm2/s | ASTM D445/ ASTM D7042 | REPORTAR |  |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | °C | ASTM D92 | 150 MÍNIMO | 172 |
| HUMEDAD POR CREPITACIÓN | N/A | MÉTODO INTERNO (91300029) | NEGATIVA | NEGATIVA |
| DENSIDAD A 25°C | g/cm3 | ASTM D1298/ ASTM D7042 | REPORTAR | 0.838 |
| NÚMERO ÁCIDO | mgKOH/g | ASTM D974 | REPORTAR | 0,65 |
| Notas: La versión vigente del método aplicable corresponderá a la versión emitida proporcionada por el laboratorio. |  |  |  |  |

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

| # Elaboró y Aprobó: | # Investigación y Desarrollo |
| --- | --- |
| # Folio APQP | - |
| # Folio VAP | # - |
| # Código Único de Producto | # 20500188 |
| # Fecha | # 09/10/2026 |
| # Revisión | # 03 |
| # Nombre Cliente |  |
| # Revisión Cliente |  |

EMPRESA:

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA: