| PRUEBA | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | VALORES TÍPICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C | mm²/s | ASTM D445 / D7042 | 13.0 - 17.0 | 14.00 |
| DENSIDAD A 25 °C | g/cm3 | ASTM D1298 / D7042 | REPORTAR | 0.838 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | °C | ASTM D92 | 180 | 190 |
| COLOR ASTM | N/A | ASTM D1500 | 2,0 MÁXIMO | L 1,5 |
| APARIENCIA VISUAL | N/A | ORGANOLÉPTICO | CLARO Y BRILLANTE | CLARO Y BRILLANTE |
| HUMEDAD POR CREPITACIÓN | N/A | MÉTODO INTERNO (91300029) | NEGATIVA | NEGATIVA |
| Notas: La versión vigente del método aplicable corresponderá a la versión emitida proporcionada por el laboratorio. |  |  |  |  |

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

| # Elaboró y Aprobó: | # Investigación y Desarrollo |
| --- | --- |
| # Folio APQP | - |
| # Folio VAP | # - |
| # Código Único de Producto | # 20500190 |
| # Fecha | # 09/10/2026 |
| # Revisión | # 02 |
| # Nombre Cliente |  |
| # Revisión Cliente |  |

EMPRESA:

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA: