| PRUEBA | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | VALORES TÍPICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C | mm²/s | ASTM D445 / ASTM D7042 | 90,00 – 110,00 | 97,87 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C | mm²/s | ASTM D445 / ASTM D7042 | REPORTAR | 11,07 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDAD | ADIMENSIONAL | ASTM D2270 | 90 MÍNIMO | 98 |
| COLOR ASTM | N/A | ASTM D1500 | 1,0 MÁXIMO | L 0,5 |
| DENSIDAD A 25 °C | g/cm3 | ASTM D1298 / ASTM D7042 | REPORTAR | 0,870 |
| SEPARABILIDAD DEL AGUA – ACEITE A 54 °C | ml-ml-ml (min) | ASTM D1401 | 40-40-0 (60) MÁXIMO | 40-40-0 (30) |
| FORMACIÓN DE ESPUMA (SECUENCIA I) | ml/ml | ASTM D892 | 50/0 MÁXIMO | 10/0 |
| HUMEDAD POR CREPITACIÓN | N/A | 91300092 | NEGATIVA | NEGATIVA |
| Notas: La versión vigente del método aplicable corresponderá a la versión emitida proporcionada por el laboratorio. |  |  |  |  |

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

| # Elaboró y Aprobó: | # Investigación y Desarrollo |
| --- | --- |
| # Folio APQP | - |
| # Folio VAP | # VAL2105260205LUB |
| # Código Único de Producto | # 20500247 |
| # Fecha | # 09/10/2026 |
| # Revisión | # 02 |
| # Nombre Cliente |  |
| # Revisión Cliente |  |

EMPRESA:

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA: