| PRUEBA | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | VALORES TÍPICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C | mm2/s | ASTM D445/D7042 | 288 – 352 | 320,00 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C | mm2/s | ASTM D445/D7042 | REPORTAR | 39,00 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDAD | ADIMENSIONAL | ASTM D2270 | 155 MÍNIMO | 170 |
| DENSIDAD A 25°C | g/cm3 | ASTM D7042 | REPORTAR | 0,94 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN | °C | ASTM D92 | 260 MÍNIMO | 265 |
| CORROSIVIDAD DEL COBRE DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO MEDIANTE LA PRUEBA DE TIRA DE COBRE | NA | ASTM D130 | 1b MÁXIMO | 1a |
| Notas: La versión vigente del método aplicable corresponderá a la versión emitida proporcionada por el laboratorio. |  |  |  |  |

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

| # Elaboró y Aprobó: | # Investigación y Desarrollo |
| --- | --- |
| # Folio APQP | - |
| # Folio VAP | # VAP2708260407LUB |
| # Código Único de Producto | # 20500279 |
| # Fecha | # 09/10/2026 |
| # Revisión | # 01 |
| # Nombre Cliente |  |
| # Revisión Cliente |  |

EMPRESA:

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA: