| PRUEBA | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | VALORES TÍPICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C | mm²/s | ASTM D445 / D7042 | 0,80 – 1,80 | 1,181 |
| DENSIDAD A 15 °C | g/cm3 | ASTM D1298 / D7042 | REPORTAR | 0,806 |
| COLOR SAYBOLT | N/A | ASTM D156 | +28 MÍNIMO | 30 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | °C | ASTM D56 / D92 | 55 MÍNIMO | 65 |
| PÉRDIDA POR EVAPORACIÓN DE GRASAS LUBRICANTES Y ACEITES | % | ASTM D972 | 90,0 – 100,0 | 94,37 |
| HUMEDAD POR CREPITACIÓN | N/A | 91300092 | NEGATIVA | NEGATIVA |
| Notas: La versión vigente del método aplicable corresponderá a la versión emitida proporcionada por el laboratorio. |  |  |  |  |

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

| # Elaboró y Aprobó: | # Investigación y Desarrollo |
| --- | --- |
| # Folio APQP | - |
| # Folio VAP |  |
| # Código Único de Producto | # 20600020 |
| # Fecha | # 09/10/2026 |
| # Revisión | # 02 |
| # Nombre Cliente |  |
| # Revisión Cliente |  |

EMPRESA:

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA: