| PRUEBA | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | VALORES TÍPICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C | mm2/s | ASTM D445 / ASTM D7042 | 28.8 - 35.2 | 30.23 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C | mm2/s | ASTM D445 / ASTM D7042 | REPORTAR | 5.031 |
| PUNTO DE ANILINA, MÉTODO E | °C | ASTM D611 | REPORTAR |  |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | °C | ASTM D92 | 160 MÍNIMO | 195 |
| PUNTO DE IGNICIÓN A 101,3 kPa, COPA ABIERTA CLEVELAND | °C | ASTM D92 | 180 MÍNIMO | 215 |
| COLOR ASTM | --- | ASTM D1500 | REPORTAR | L 0.5 |
| DENSIDAD RELATIVA A15.6/15.6 °C | --- | ASTM D1298 | 0,87 – 0,90 | 0,881 |
| DESTILACIÓN DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO, 10 % | °C | ASTM D86 | 320 MÍNIMO | 350,5 |
| Notas: La versión vigente del método aplicable corresponderá a la versión emitida proporcionada por el laboratorio. |  |  |  |  |

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

| # Elaboró y Aprobó: | # INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- | --- |
| # Folio APQP |  |
| # Folio VAP |  |
| # Código Único de Producto |  |
| # Fecha | # 09/10/2026 |
| # Revisión | # 01 |
| # Nombre Cliente |  |
| # Revisión Cliente |  |

EMPRESA:

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA: